## техническое описание на

Гель абразивный проводящий для подготовки кожи "Унискраб" по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018

Гель абразивный «Унискраб» предназначен для уменьшения сопротивления (импеданса) и обезжиривания кожи, применяется для предварительной обработки кожи перед проведением электрофизиологических исследований: ЭЭГ, записи вызванных потенциалов, электромиографии, стресс-тестов ЭКГ, холтеровского мониторирования.

Применение геля Унискраб перед проведением исследования позволяет получить качественный результат исследования.

Способ применения: небольшое количество Унискраба нанести на ватный диск или ватную палочку, легкими круговыми движениями обработать участок кожи, на который будет установлен электрод. После обработки кожи, накладывают электроды и проводят исследование.

Гарантийный срок годности – 2 года.

Продукция в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель производится во флаконах по 160 г. (транспортная коробка 12 флаконов).

Состав: вода очищенная, пемза, сополимер акриловой кислоты, пропиленгликоль, консерванты, дисодиум ЭДТА, краситель.

Технические характеристики:

1. Вязкость: 15,0 – 31,0 Па  с (Брукфильд RVD VII + Pro/SC4-29/30 об/мин. скорость сдвига 7,5±0,1)  с-1, при 23 ºС).

2. рН: 5,0 – 7,0.

3. Удельная электропроводность: 0,1 – 0,4 См/м.

4. Цвет: голубовато-серый.

5. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2019/8582 от 08.07.2019