## техническое описание на

## гель для ультразвуковых исследований и терапии

«медиагель» СРЕДНЕЙ вязкости, цветной

ПО ТУ 9398-023-76063983-2015

Гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, имеет меньшую вязкость, чем "Медиагель высокой вязкости". Эффективен при всех видах исследований.

Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, обеспечивает длительное скольжение и полный контакт датчика с телом  пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим.

Гарантийный срок годности – 3 года.

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5°С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель производится во флаконах по 0,25 кг (транспортная коробка 40 флаконов), по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов) и в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры).

Состав: вода очишенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, ЭДТА, краситель, отдушка.

Технические характеристики:

1. Вязкость 18 – 23 Пас (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)  с-1, при 23ºС).

2. рН 6,0 – 8,0.

3. Акустический импеданс 1,52  106 кг/м2  с.

4. Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей. Коэффициент пропускания света Т% при длине волны 420 нм не менее 95%.

5. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2016/3706 от 17.03.2021