## техническое описание на гель для ультразвуковых исследований СТЕРИЛЬНЫЙ «медиагель-С» по ТУ 9398-002-76063983-2013

Стерильная форма геля применяется для ультразвуковых исследований при чреспищеводной эхокардиографии, хирургических вмешательствах под контролем ультразвука, в том числе инвазивных процедурах; обследованиях больных с поврежденной кожей, гинекологических исследованиях и других случаях, когда необходимо соблюдение стерильности.

Гарантийный срок годности – 2 года.

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5°С до +25С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель расфасовывается в двойные пакетики емкостью 15 г (групповая упаковка – 15 шт.).

Технические характеристики:

1. Вязкость 24 – 28 Пас (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)с-1, при 23ºС).

2. рН 6,0 – 7,0.

3. Акустический импеданс: 1,54•106 кг/м2•с

4. Стерилен.

5. Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей. Коэффициент пропускания света Т% при длине волны 420 нм не менее 87%.

6. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № РЗН 2015/2542 от 09.04.2015